Методические материалы по применению биметаллических труб и фитингов

1. Биметаллические нержавеющие трубы

1.1 Описание биметаллической нержавеющей трубы

1.2 Характеристики биметаллической нержавеющей трубы

1.3 Области использования биметаллической нержавеющей трубы

1.4 Недостатки и преимущества биметаллических нержавеющих труб

2. Фитинги

1.1 Назначение фитингов

1.2 Области применения фитингов

1.3 Способы соединения фитингов и труб

1.4 Недостатки и преимущества конструкций из труб и фитингов

3. Лестничные заграждения и другие подобные конструкции

3.1 Основные узлы лестничных ограждений

3.2 Возможности использования биметаллических нержавеющих труб при производстве лестничных заграждений

3.3 Рекомендации по производству лестничных заграждений с использованием биметаллической нержавеющей трубы

4. Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них

- Биметаллические трубы

  - Описание биметаллической нержавеющей трубы

Биметаллическая нержавеющая труба состоит из двух элементов:

- Основа – несущая нагрузки труба, изготовленная из конструкционной стали

- Плакирующий слой – в нашем случае труба, изготовленная из нержавеющей стали, марки AISI 304/DIN 1.4301 (08Х18Н10), может располагаться в качестве, как наружного, так и внутреннего слоя.

Надежное сцепление между слоями обеспечивается технологией производителя, имеющей сертификаты качества ISO 9001 и ISO 9002

При изготовлении биметаллические трубы подвергаются обязательной раздаче, что обеспечивает более качественную геометрию трубы по отношению к сварным трубам.

  - Характеристики биметаллической нержавеющей трубы

Возможно изготовление следующих типоразмеров биметаллических нержавеющих труб:

Диаметр – от 10 до 159 мм

Толщина стенки - от  0,6 до 6 мм

Толщина плакирующего слоя – от 0,1 до 0,8 мм

Марка стали плакирующего слоя: AISI 304, AISI 316

Параметры биметаллических нержавеющих труб, поставляемых в настоящее время на Российский рынок:

Трубы с внешним плакирующим слоем 0,3 мм или 0,5 мм из стали AISI 304, поверхность зеркальная

Основные диаметры: 12,7; 15,9; 19,1; 22,1; 25,4; 31,8; 38,1; 42,0; 48,6; 50,8; 57,0; 60,0; 63,5; 76,2

Рассматривается возможность поставки труб с зеркальной поверхностью диаметрами: 40,0; 42,4

Так же планируется осуществлять поставки труб с шлифованной поверхностью диаметрами: 12,7; 15,9; 38,1; 40,0; 42,0 или 42,4; 50,8

Механические свойства биметаллических труб:

Предел прочности 80 кгс/мм2

Предел текучести 60 кгс/мм2

Относительное удлинение 30%

Коррозионная стойкость биметаллической нержавеющей трубы обеспечивается плакирующим слоем, выполняющем функцию защитного и, одновременно, декоративного покрытия.

  - Области использования биметаллической нержавеющей трубы

Трубы с внутренним плакирующим слоем могут использоваться в качестве трубопроводов в пищевой и химической промышленности.

Трубы с внешним плакирующим слоем могут использоваться при производстве конструкций, требующих внешней коррозионной стойкости и гигиеничности покрытий. Области использования – строительство (ограждающие конструкции, поручни, колонны, различные декоративные конструкции), пищевая промышленность (конструкции, где требуется гигиеничность поверхности)

  - Недостатки и преимущества биметаллических нержавеющих труб

Недостатки:

- Требует благоприятных условий хранения

- Требует надежной герметизации стыков при сборке

- Требует аккуратного подхода при выполнении сварных соединений

Преимущества:

- Низкая стоимость

- Высокая скорость сборки и монтажа конструкций

- Минимальные потребности в дополнительном оборудовании

- Гарантированный высокий эстетический результат (для строительства)

- Фитинги

  - Назначение фитингов

Фитинги – элементы, предназначенные для сборки различных конструкций из труб.

К фитингам относятся:

- Отводы, тройники и переходы под сварку

- Краны, фланцы, заглушки для резьбовых соединений

- Элементы крепления узлов лестничных ограждений

- И т.д.

Основное назначение фитингов упростить и облегчить  сборку различных  конструкций из труб (трубопроводы, строительные конструкции, ограждающие конструкции и т.п.).

1.2 Области применения фитингов

Монтаж трубопроводов – отводы, тройники, переходы, краны, фланцы и т.п.

Строительные конструкции – отводы, тройники, фланцы и т.д.

Лестничные ограждения – отводы, тройники и различные специальные элементы лестничных ограждений

1.3 Способы соединения фитингов и труб

Сварка – применяется при монтаже трубопроводов, строительных и ограждающих конструкций. Возможна сварка так же и биметаллических нержавеющих труб с фитингами.

Клеевые соединения – строительные и ограждающие конструкции. Клеевые соединения, выполненные с применением современных клеев и специальных фитингов не уступают, а по некоторым параметрам даже превосходят сварные соединения, т.к. возможна разборка таких соединений.

Соединение заклепками – строительные и ограждающие конструкции. Легко рассчитываемые и просто выполняемые соединения. Имеют высокую прочность и пластичность, возможна разборка.

Резьбовые соединения – монтаж трубопроводов, строительные конструкции. Легко собираются и разбираются, требуют герметизации специальными герметиками.

Болтовые и винтовые соединения –  строительные и ограждающие конструкции, легко рассчитываемые, просто собираемые и разбираемые соединения

Существуют так же и другие методы сборки труб с фитингами (горячая посадка с натягом, обжим и т.п.).

1.4 Недостатки и преимущества конструкций из труб и фитингов

Недостатки:

- Основной и единственный недостаток конструкций из труб и фитингов – это высокие требования к монтажу конструкции, т.е. любое соединение должно быть прочным, надежным, в необходимых случаях герметичным, сохраняться при предусмотренных расчетами упругих (возможно пластичных) деформациях конструкций.

Преимущества:

- Возможность избежать предварительной станочной подготовки перед монтажом конструкции или трубопровода (гибка труб, подготовка «врезов» и т.п.)

- Возможность изготовления самых различных вариантов конструкций, которые не возможно изготовить без использования фитингов

- Простота сборки конструкций

Следует отметить, что мы поставляет следующие виды фитингов:

- Отводы, тройники, переходы под сварку для шовных труб

- Отводы, тройники, переходы под сварку для бесшовных труб

- Элементы, используемые при производстве ограждающих и строительных конструкций.

3. Лестничные заграждения и другие подобные конструкции

3.1 Основные узлы лестничных ограждений

Любая ограждающая конструкция состоит из трех основных элементов:

- Поручень

- Стойка

- Ригели

Основные узлы:

- Крепление стойки к полу

- Крепление поручня к стойке

- Крепление ригелей (стекол или других элементов) к стойке

- Поворот ограждения

- Начло/окончание ограждения

Крепление стойки к полу

Использование закладных стоек с одним или тремя анкерными болтами.

Закладная стойка – конструкция, состоящая из трубы и приваренного к ней фланца или пятака. Во фланце обычно выполняется три отверстия под анкерные болты, пятак же представляет собой «гайку» приваренную к трубе.

Тип закладной стойки определяется исходя из прочностных свойств материала пола и требованиям по прочности и жесткости ограждения.

После монтажа закладных стоек на них наносится клей и надевается нержавеющая или биметаллическая труба, выполняющая функцию стойки, место крепления закладной стойки к поверхности пола маскируется специальными накладками, обычно они называются – «низ стойки»

Мы предлагает закладные стойки для труб 38,1х1,5 и 50,8х1,5 с тремя и одним анкерным болтом.

Заглубление трубы в пол

Для использования данного метода монтажа стоек в поверхности пола бурятся отверстия диаметром большим, чем диаметр стойки (для заполнения пространства клеевой смесью) и глубиной 120 – 160 мм в зависимости от материала пола

Место крепления стойки в пол может быть замаскировано специальной накладкой, либо замаскировано и укреплено фундаментальным фланцем, прикрепляемым к поверхности пола нержавеющими винтами (предварительно следует произвести разметку и просверлить отверстия для установки «пробок»)

Крепление стойки с боку лестничного пролета или сбоку плиты балкона при помощи специальных фитингов.

Этот вид закрепления стойки очень эстетичен. Для его выполнения используются специальные узлы, которые крепятся при помощи винтов или анкерных болтов, либо другими способами, предусмотренными инструкцией монтажа данных узлов. Стойка закрепляется в узле методом, предусмотренным конструкцией узла (клей, винт или заклепка). Материал стойки может быть любой – биметаллическая нержавеющая труба или полностью нержавеющая труба.

Остальные способы крепления являются вариациями, приведенных выше.

Так, например, фланец или пятак может быть приварен непосредственно к самой стойке. При этом неважно какой материал стойки и пятака (фланца), т.к. место сварки будет в последствии замаскировано накладкой. Труба стойки может быть подварена к нижней части фундаментального фланца. При этом можно предусмотреть некоторое заглубление стойки в пол.

Так же есть, конструкции, выполняющие роль закладной стоки, собирающиеся без использования клея или сварки (механическая сборка).

Крепление поручня к стойке (стене)

Сварка

Поручень может быть непосредственно приварен к стойке, либо к наконечнику, который «сажается» на стойку.

Механическая сборка

Поручень может быть прикреплен к стойке механическим способом (винт, болт, заклепка) при этом применяются специальные фитинги.

Крепление поручня к стене

Осуществляется при помощи специальных фитингов, крепление поручня к трубе может быть выполнено сваркой, либо механическим путем

Крепление ригелей (стекол или других элементов) к стойке

Крепление саморезом или прихватка сваркой

Ригель может быть прикреплен к стойке в экономических вариантов заграждений прикреплен саморезом или прихвачен сваркой.

Крепление при помощи ригеледержателей

Для более дорогих вариантов заграждений для крепления ригеля используются ригеледержатели различного вида. Ригеледержатель к стойке крепится или сваркой, или механическим путем.

Крепление стекол

Крепление стекол осуществляется при помощи стеклодержателей, которые крепятся к стойке сваркой или мехеническим путем

Поворот ограждения

Переход от наклонного участка ограждения к прямому

Выполняется при помощи фитингов – колено 45, колено с регулируемым углом поворота или другими соединительными элементами.

Поворот ограждения

Выполняется при помощи – колено 90 и других элементов.

Начало/окончание ограждения

Для организации начала и окончания ограждения могут использоваться различные виды заглушек для поручней и ригелей, окончания поручней. Либо применяются конструктивные решения самих производителей ограждений.

3.2 Возможности использования биметаллических нержавеющих труб при производстве лестничных заграждений

Исходя из изложенного выше во всех случаях производства ограждений, где используются клеевые и механические соединения может быть использована биметаллическая труба.

В случаях применения сварных соединений биметаллическая нержавеющая труба так же может быть использована при соблюдении технологии сварки.

Так же может применяться комбинированное использование полностью нержавеющих труб и биметаллических труб и фитингов.

3.3 Рекомендации по производству лестничных заграждений с использованием биметаллической нержавеющей трубы

Резка труб – использовать оборудование позволяющее избегать появления цветов побежалости, окалины и больших заусенцев (дисковые пилы с низкими оборотами, ленточные пилы, лазерная резка)

Гибка труб – использовать дорны с целью избегания сплющивания труб и появления гофры на плакирующем слое

Сборка конструкций – тщательно проклеивать стыки, подгонять детали максимально плотно.

4. Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них

Возможна ли сварка биметаллических труб?

Сварка биметаллических труб возможна, следует четко соблюдать технологию сварки.

Возможно ли устанавливать конструкции из биметаллических труб на улице?

Возможно. Следует проконтролировать качество склеивания стыков и обеспечить плотную подгонку деталей друг к другу.

Есть ли готовые конструкции из биметаллических труб, которые можно увидеть?

Есть. Лестничное ограждение в офисном здании  г. Москва, ул. Электродная дом. 2 стр.7, ограждения эскалаторов в торговом центре «Ритейл-Парк», г.Москва, Варшавское шоссе (рядом с магазином Метро) и ряд других объектов (банки, офисы, уличные ограждения)